## Slide 1
PERE
THIOTAR 2K |  |  |  |  |  | 
YATAY DERZLER İÇİN DERZ DOLGU MALZEMESİ |  |  |  |  |  | 
Us. Federal Spec. SS-S-200-E BS 6920 TS 5926 EN 14188-2 |  |  |  |  |  | 
GENEL |  |  |  |  |  | UYGULAMA
Thiotar 2K Polisülfit ve katran esaslı, iki |  |  |  |  |  | Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz
komponentli tam elastik, yatay derzlere soğuk |  |  |  |  |  | olmalı, kenarları tel fırça, spiral veya
uygulanan akıcı bir derz macunudur. |  |  |  |  |  | kumlama ile temizlenmelidir. Derz boşluğuna
KULLANMA ALANI |  |  |  |  |  | hava tutulması tavsiye edilir böylece
Hava alanları, Apron ve Hangarlar. |  |  |  |  |  | derzde toz kalmamış olması temin edilir.
Garaj döşemeleri ve otoparklar. |  |  |  |  |  | Thiotar 2K uygulamasından önce, derz
Akaryakıt tesisleri. |  |  |  |  |  | kenarlarına primer sürülmesi tavsiye edilir.
Fabrika döşemeleri. |  |  |  |  |  | Ancak çok iyi temizlenmiş yüzeylerde
Teras döşemeleri. |  |  |  |  |  | primere ihtiyaç duyulmayabilir. Primer
Genelde her tür döşeme derzleri. |  |  |  |  |  | uygulamasının üzerinden eğer 3 saatten fazla
Genleşme derzleri |  |  |  |  |  | geçmiş ise tekrar primer uygulanmalıdır.
Sulu asit, kostik tankları ve mahalleri. |  |  |  |  |  | Primer uygulamasından 30 dakika sonra derz
Prefabrike eleman derzleri. |  |  |  |  |  | doldurma işlemine başlanır.
ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  | Thiotar 2K A ve B olmak üzere iki
Thiotar 2K su geçirmemesi istenilen, |  |  |  |  |  | Komponentlidir. Ambalajında, bu iki komponent
yatay derzlere uygulanır. |  |  |  |  |  | uygun oranlarda doze edilmiştir. Kullanılmadan
Akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere, sulu |  |  |  |  |  | önce B komponenti, A kutusuna boşaltılarak
asit ,kostik ve UV'ye dayanıklıdır. Betona |  |  |  |  |  | düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.
mükemmel yapışır, tam elastiktir. |  |  |  |  |  | Yüksek devirle karıştırmak karışım içine
Uzun ömürlüdür, otuz sene evvel |  |  |  |  |  | hava sürükleyebilir.
uygulanmış olan polisülfit esaslı macunlar, |  |  |  |  |  | Bu durumda karışım yapılan teneke birkaç
hala mükemmeliyetini ve elastikiyetini |  |  |  |  |  | kez yere vurularak bu hava kabarcıklarının yok
muhafaza etmektedir. Uygulanmış olan macun |  |  |  |  |  | edilmesi sağlanır. Karışım sırasında
-40 ° C ile + 120° C arasındaki ısı ve hava |  |  |  |  |  | A komponent ile B komponentin verilen
şartlarında özelliğini korur. |  |  |  |  |  | oranlarda üniform olarak karışabilmesi
 |  |  |  |  |  | için teneke kenar ve diplerininde karışıma
Renk |  | : Siyah |  |  |  | katılabilmesi sağlanmalı yani bu bölgeler
Form |  | : Akıcı Macun |  |  |  | karıştırıcı ile iyice kazınmalı.
Yoğunluk |  | : 1,50 kg/lt |  |  |  | Hazırlanmış olan akıcı kıvamdaki macun,
Katı Madde İçeriği |  | : % 99 |  |  |  | derze ördek ağızlı bir kap vasıtasıyla akıtılır,
Shore A Sertliği |  | : 15-20 |  |  |  | veya emme basma özel tabancası ile derze
Hareket |  | : ± % 25 |  |  |  | doldurulur.
Kür Zamanı (Cure Times) |  | : 12 - 24 Saat (Isıya bağlı) |  |  |  | Thiotar 2K düşük viskozitede olduğu için,
Uygulama Zamanı |  | : 25 dak. 45 dak. |  |  |  | derzde kendi kendine tesviye olur.(Self leveling)
Uygulama Isısı |  | : +5° ila + 40°C |  |  |  | Hava ısısısının 5° C altında olması halinde
Çalışma Isı Aralığı |  | : - 40°C ~ + 120 °C |  |  |  | uygulanmaz.
Kür Malzemesi |  | : Mangandioksit |  |  |  | 
Bond deneyleri |  | : Ayrılma ve kopma yok |  |  |  | Dayanıklı Olduğu Kimyasallar
Orijinal Penetrasyon |  | : 0,9 mm. |  |  |  | Uçak yakıtı, Seyreltik asit, Alkali, petrol, Dizel
Çözücüde Penetrasyon |  | : 0,7 mm. |  |  |  | Gaz yağı, Yağ, Tuzlu su, Solvent, Atık sular
Akma |  | : Yok |  |  |  | 
Çözünürlük |  | : %0,36 |  |  |  | AMBALAJ
Kopma Uzaması |  | : %400 |  |  |  | Toplam 4 kg.'lık iki kutu halindedir.
DERZ FAKTÖRÜ ve YAKLAŞIK SARFİYAT |  |  |  |  |  | 
DERZ GENİŞLİĞİ (cm) |  | DERZ DERİNLİĞİ (cm) |  |  |  | YAKLAŞIK SARFİYAT (KG)
0,5 - 1 |  | 0,5 - 1 |  |  |  | 0,040 - 0,150
1-2 |  | 1-1 |  |  |  | 0,150 - 0,300
2,5 - 5 |  | 1,25 - 2,50 |  |  |  | 0,450 - 1,800
PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. |  |  |  |  |  | 
Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye |  |  |  |  |  | 
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45 |  |  |  |  |  | 
www.pere.com.tr |  |  |  |  |  |